BONA STAIN - СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ ПОЛОВ

Описание продукта

Bona Stain - это пигментная система, расчитанная на изменение цвета новых непокрытых лаком полов или старых деревянных полов, отшлифованных до первоначального состояния, которая дает возможность свободы креативного декорирования домов и коммерческих помещений. Bona Stain может быть использована со всеми водосодержащими лаками Бона (Traffic, Flow or Mega) или маслами Бона (Carl's 90).

Характеристики

- Меньше 10% растворителей;

- В наличии 8 цветов, включая натуральный может быть использована с водосодержащими лаками Бона или с маслами Бона;

- Легко наносится - минимален риск излишнего покрытия;

- Практически не выцветает;

- Отличные показатели покрытия.

Технические данные

Содержание твердых частиц: Примерно 90%.
Время высыхания: минимум 24 часа при температуре 20°C/ и относительной влажности 60%.
Инструмент для нанесения: нержавеющий шпатель или устойчивый к растворителям аппликатор из твердой резины.
Норма расхода: 40 кв.м/литр.
Очистка инструментов: Очищайте в White Spirit сразу после нанесения. Для засохшей краски используйте ацетон.
Безопасность: Не классифицируется.
Огнеопасность: Продукт огнеопасен (см. Паспорт безопасности).
Температура возгорания: 56°C.
Срок хранения: Минимум 1 год с даты производства, в невскрытой упаковке.
Транспортировка и хранение: температура не ниже +5°C и не выше +25°C при перевозке или хранении.

Работы на объекте

- Окончательный цвет древесины зависит от породы дерева; цвета, структуры и шлифовки. Перед началом работ конечному потребителю необходимо продемонстрировать подготовленные образцы (и отшлифованные, и покрытые лаком) дерево, которое должно быть подвержено обработке.

- Чтобы избежать цветовых различий в случае, если будет использоваться более одного цвета, рекомендуется смешать содержимое разных упаковок в одном контейнере перед началом процесса окрашивания.

- Если требуется более интенсивное окрашивание, древесину можно обработать теплой водой. Используйте хлопковую ткань или чистую губку. Выжмите ткань и нанесите воду, легко и равномерно увлажняя всю поверхность.

- Бона не рекомендует использование белой краски на белом дубе в связи с чрезмерной цветовой вариацией.

Правила использования

Поверхность, на которую будет наноситься краска, должна быть хорошо отшлифованной, сухой и не содержащей пыли от шлифовки, масла, воска и других загрязнений.

- Окончательная шлифовка должна быть осуществлена шлифовальной лентой с зернистостью P100, следуя за шлифовальным кругом зернистостью P120.
Примите во внимание: во избежание возможного просачивания рекомендуется перед нанесением краски заполнить все стыки Parquet Grund.

- Убедитесь, что Вы тщательно взболтали краску перед использованием.

- Наносите краску используя нержавеющий шпатель или устойчивый к растворителям аппликатор из твердой резины. Сделайте одно нанесение краски немного и равномерно по всей поверхности пола. Большие поверхности должны быть разделены на менгьшие площади. Вдоль крев краска может наноситься кистью. На полы с большим количеством трещин и щелей, такие, как старые сосновые полы, краска может быть нанесена с помощью полировальной машины: положите красный пад на пол и налейте 0.1 л краски в середину пада. Распределите краску равномерно на 10 м2, добавьте при необходимости еще краски и продолжайте, пока весь пол не будет обработан.
Если полы должны быть обработаны маслом, переходите сразу к пункту 8. Если же полы будут покрыты лаком - продолжите с пункта 4.

- Спустя 15 минут после нанесения, отполируйте пол, используя красный пад, следуя за удалением всей излишней краски хлопковой тканью, расположенной под машиной.

- Позвольте краске высохнуть в течение как минимум 24 часов. В течение этого времени необходимо избегать наступания на окрашенный пол.

- Отполируйте полы, используя полировочную машину и красный пад.

- Нанесите 2-3 слоя Traffic, Flow или Mega.
Использование Carl's 90

- Нанесите Carl's 90 в соответствии с инструкциями на их этикетках.

ВНИМАНИЕ: Bona Stain содержит масла. Риск самовоспламенения. Использованные ткани, тряпки и тому подобное должны быть помещены в воду или герметичный металлический контейнер.

Пожалуйста, заметьте: Bona Stain создана для использования в системе. Отказ от корректного выполнения каждого шага, обозначенного в инструкциях, может повлиять и на внешний вид пола, и на адгезию выбранного завершающего покрытия.